|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品编码** | **类型** | **固含量** | **推荐用途** | **产品特点** |
| **AP122** | **脂肪族聚氨酯** | **29-31%** | **印花** | **高伸长率（大于1000%），拉伸强度好，耐低温，高光泽，抗回粘性优秀。** |