****AP119 水性脂肪族聚氨酯树脂****

**AP-119是一款有机硅改性的高硬度脂肪族水性聚氨酯树脂，此产品引进最先进的合成技术和特殊单体合成而成，漆膜非常坚硬、清透，干速快，主要用于配制清面漆。**

****产品特性：****

**优秀的硬度和韧性**

**优异的耐水耐化学性能**

**附着力特强**

**优异的耐水性能**

**干燥速度快**

**良好的施工性能**

****高光清面漆推荐测试配方：****

|  |  |
| --- | --- |
| **原材料名称** | **配比（%）** |
| **AP-119** | **100.00** |
| **DPnB** | **8.00** |
| **S-601消泡剂** | **0.20** |
| **W-777** | **3.00** |
| **增稠剂** | **0.50** |
| **S-508润湿剂** | **0.50** |
| **合计** | **104.20** |

****典型物理规格：****

|  |  |
| --- | --- |
| **主要成份** | **水性聚氨酯与丙烯酸共聚物** |
| **外观** | **半透明液体** |
| **固含量** | **34-35%** |
| **粘度** | **<1000cps/25℃** |
| **比重** | **1.03±0.02** |
| **酸碱值** | **7-9** |
| **离子类型** | **阴离子** |

****包装规格：****

**提供60Kg和120Kg两种规格（聚乙烯桶）**

****贮存要求：****

**贮存环境温度应在15℃-35℃，不能在太阳光直照条件下贮存，本品可在六个月内使用。**

****应用推荐：****

**此材料主要用于配制高硬度的清面漆或光油。**

****使用指引：****

**AP-119需加入8%DPnB才能成膜。**

****安全声明：****

**本品含有微量刺激性物质，如粘附在手中或溅入眼睛内，我们建议用大量清水冲洗后并即到医院进行详细检查，以确保安全。**

****免责声明：****

**以上数据和建议是以我们认为可靠的信息为基础，我们真诚提供以上数据，但不能保证其作 为我们控制范围的条件和方法来使用我们的产品，我们建议客户在选用我们的产品和采纳我们的建议前确定它们的适用性。**